## Slide 1
XRD表征技术
及MOF/COF图谱解析
X射线与多孔晶体：概念示意
《材料与化工现代研究方法》小组汇报
化学与工程技术专业 · 硕士一年级
小组成员：陶宇 陈增威 金敬东 孙宗瀚 徐天缘
Notes: 建议用时：10秒
大家好，本次汇报介绍X射线衍射，也就是XRD。我们从基本原理、测试与分析方法出发，结合MOF和COF论文中的图谱，讨论XRD能够提供哪些结构信息。
来源：
课程汇报要求图片：8分钟，4至5人小组，围绕课题组研究方向及材料表征方法。

## Slide 2
01 XRD基本原理与表征信息
材料与化工现代研究方法
02
X射线与晶体周期排列相互作用，产生可用于结构分析的衍射信号
入射X射线
晶体粉末
原子周期排列
衍射信号
强度随2θ变化
结构分析
布拉格关系
nλ = 2d sinθ
λ：波长；d：晶面间距；n：衍射级数
θ：射线与晶面的夹角；图谱横轴通常为2θ
MOF/COF中的典型用途
物相鉴定：目标结构是否形成
结构稳定性：处理后周期结构是否保留
结晶特征：峰位和峰形如何变化
MOF：金属有机框架；COF：共价有机框架
Notes: 建议用时：40秒
XRD利用晶体内部的周期排列产生衍射信号。满足布拉格条件时，在特定角度出现衍射峰。峰位与晶面间距相关，横轴通常表示2θ。本次以粉末XRD为主。MOF和COF分别是金属有机框架与共价有机框架，常具有较大的结构周期，因此低角区对其结构分析尤其重要。
来源：
https://rigaku.com/resources/techniques/powder-x-ray-diffraction
https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/learning/basics
https://it.iucr.org/Ha/ch1o1v0001/contents/

## Slide 3
02 测试方法与MOF/COF样品制备
材料与化工现代研究方法
03
环节 | 建议操作 | 注意事项
模式选择 | 粉末：常规粉末衍射（PXRD） 薄膜：掠入射XRD，以较小角度入射 | 本次以MOF/COF粉末样品为主
样品制备 | 温和研磨、铺平，控制样品高度 易失溶剂样品可密封或用毛细管 | 过度研磨可能损伤结构 压实可能改变相对峰强
扫描设置 | 常用铜靶 | 低角峰接近起始角时，应进一步扩展范围
质量控制 | 适当延长计数时间，提高信噪比 使用标准样品校准衍射角度 | 注意样品架背景和仪器引起的峰形变化
Notes: 建议用时：35秒
可靠结果首先依赖规范制样。粉末应温和研磨、铺平，并控制样品高度。薄膜可以采用掠入射方式，减少基底信号的影响。表中扫描参数仅为起始参考，实际需要按仪器和样品优化。比较不同样品时，应尽量保持测试条件和样品状态一致。
来源：
https://rigaku.com/resources/techniques/powder-x-ray-diffraction
https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/learning/basics
https://it.iucr.org/Ha/ch1o1v0001/contents/

## Slide 4
03 常用分析软件及功能
材料与化工现代研究方法
04
任务 | 常用软件 | 输出与注意点
寻峰与物相鉴定 | JADE | 与标准图谱或论文参考图进行匹配
结构模拟 | Materials Studio（Reflex） | 根据结构模型，计算理论衍射图谱
全谱拟合与分析 | GSAS-II、TOPAS | 调整模型参数，评价计算与实验的一致性
图谱整理与峰形分析 | Origin | 整理图谱、分析峰宽，保留原始数据
基本分析流程：数据导入、峰位比较、结构模拟与全谱拟合
Notes: 建议用时：25秒
常用软件可以按功能划分。Jade和Match用于寻峰及物相鉴定，Materials Studio用于结构模拟，GSAS-II和TOPAS用于全谱拟合与进一步的结构分析，Origin用于图谱整理及峰形分析。全谱拟合是让计算曲线在整个角度范围内接近实验数据。
来源：
https://www.materialsdata.com/products.htm
https://www.crystalimpact.com/match/
https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/x-ray-diffraction-software.html
https://advancedphotonsource.github.io/GSAS-II-tutorials/documentation.html
https://www.3ds.com/products/biovia/materials-studio
https://docs.originlab.com/tutorials/peakfitting-baseline

## Slide 5
04 XRD图谱的主要分析要点
材料与化工现代研究方法
05
分析要素 | 能够获得的信息 | 需要注意
峰位（2θ） | 反映晶面间距 用于物相鉴定与结构比较 | 解释峰位偏移前，应排除仪器和装样误差
峰宽（半高宽） | 与有序区域尺度、局部畸变等有关 | 需考虑仪器展宽，晶畴尺寸不等于颗粒尺寸
相对峰强 | 与原子排列和晶粒取向等因素有关 | 样品用量及归一化处理也会影响峰强
全谱匹配与差值 | 与参考图谱进行全谱比对 检查一致性和有无杂峰 | 结合多个衍射峰及差值曲线进行判断
综合峰位、峰宽与相对峰强，评价图谱与目标结构的一致性
Notes: 建议用时：35秒
图谱分析主要包括峰位、峰宽、相对峰强和全谱匹配。峰位提供晶面间距及物相信息，峰宽与有序区域尺度及结构畸变有关，相对峰强也受晶粒取向和制样影响。分析时应综合多个峰，不能仅凭单个强峰判断结晶度。
来源：
https://rigaku.com/resources/techniques/powder-x-ray-diffraction
https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/learning/basics
https://it.iucr.org/Ha/ch1o1v0001/contents/
https://journals.iucr.org/j/issues/2024/05/00/oc5037/

## Slide 6
05 XRD与其他常用表征技术的互补
材料与化工现代研究方法
06
技术 | 主要回答的问题 | 与XRD结合的价值
XRD / PXRD | 平均晶体结构与物相组成 | 提供整体结构信息，适合处理前后比较
SEM / TEM 电子显微镜 | 颗粒形貌与尺寸，TEM可提供局部晶格信息 | 补充局部结构与形貌信息
EDS（能谱） | 元素种类及空间分布 | 检查组成和分布，通常不能判断价态
红外 / 拉曼光谱 | 化学键及官能团信息 | 验证合成反应及官能团变化
XPS X射线光电子能谱 | 表面元素组成与化学态 | 帮助判断元素的价态和化学环境
气体吸附 BET比表面积分析 | 孔隙可达性与比表面积 | 检验孔道是否仍然开放
Notes: 建议用时：35秒
不同表征方法提供的信息相互补充。XRD反映样品的平均晶体结构，电子显微镜提供形貌及局部晶格信息。能谱分析元素组成与分布，红外和拉曼反映化学键，XPS提供表面化学态，气体吸附评价比表面积和孔隙可达性。因此，结构与性能结论通常需要多种方法共同支持。
来源：
https://doi.org/10.1002/adfm.202506111
https://doi.org/10.1038/s41467-024-47426-x
https://doi.org/10.1038/s41467-024-46942-0

## Slide 7
06 案例①：TT-TPDA-COF的结构表征
材料与化工现代研究方法
07
[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献[1]图1(a)
研究主题：扩展π共轭的噻吩基COF用于锂离子电池正极
Experimental：实验数据；Pawley Refined：全谱拟合
Simulated：模拟图谱；Bragg Positions：理论峰位
Difference：实验与拟合差值
Intensity (a.u.)：相对强度；2θ (degree)：衍射角（°）
① 先看峰位：低角主峰
主峰位于2θ < 5°，先与模拟峰位和Bragg位置逐一对应。
② 再看全谱拟合
实验点、Pawley曲线和模拟曲线整体重合；Rp = 3.86%，Rwp = 5.28%。
③ 得到的信息
候选晶胞与实验图谱相容。
堆积模型仍需联合其他表征判断。
Notes: 建议用时：55秒
分析过程：先看低角主峰和理论Bragg位置是否对应，再看实验点、Pawley拟合、模拟曲线和差值曲线是否整体一致。
得到的信息：Rp=3.86%、Rwp=5.28%，说明候选晶胞与实验图谱相容。Pawley拟合不直接验证原子坐标，也不能仅凭该图确定AA堆积或结晶度。
文献与图源：文献[1]图1(a)。

## Slide 8
07 案例②：Np-TPDA-COF的对照分析
材料与化工现代研究方法
08
[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献[1]图1(b)
研究主题：COF电池正极的结构对照，比较Np与噻吩基骨架
Experimental：实验数据；Pawley Refined：全谱拟合
Simulated：模拟图谱；Bragg Positions：理论峰位
Difference：实验与拟合差值
Intensity (a.u.)：相对强度；2θ (degree)：衍射角（°）
① 看峰位和弱峰
低角主峰及弱峰均与理论位置对应，先确认物相和候选模型。
② 再比较拟合结果
实验与拟合整体吻合；Rp = 3.47%，Rwp = 4.98%。
③ 得到的信息
候选晶胞能够解释该图谱。
样品性能差异需结合电化学测试。
Notes: 建议用时：40秒
分析过程：先检查低角主峰和弱峰是否与理论峰位对应，再比较实验曲线、拟合曲线、模拟曲线和残差。
得到的信息：Rp=3.47%、Rwp=4.98%，候选晶胞能够解释该图谱。两个COF的性能差异不能只用Rwp判断，需要结合电化学、导电性和循环测试。
文献与图源：文献[1]图1(b)。

## Slide 9
08 MOF案例：UiO-66的尺寸与峰宽变化
材料与化工现代研究方法
09
[2] DAI S, SIMMS C, PATRIARCHE G, et al. Highly defective ultra-small tetravalent MOF nanocrystals[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 3434.
DOI: 10.1038/s41467-024-47426-x. 图源：文献[2]图2(b)，裁剪，CC BY 4.0；TEM粒径数据见图2(c)。
研究主题：高缺陷超小UiO-66纳米晶的制备及催化应用
Simulated：UiO-66模拟图谱
10–80 mL：合成时的乙醇用量
（111）、（200）等：晶面编号
2θ / °：衍射角，单位为度
① 先看峰位是否保留
各样品峰位与模拟UiO-66位置对应，说明物相基本保持。
② 再看峰宽和峰重叠
乙醇用量增加后峰逐渐变宽，80 mL样品的相邻峰明显重叠。
③ 得到的信息
峰展宽与有序衍射区域减小相一致。
TEM粒径为40、14、9、5 nm；宽峰不等于无定形。
Notes: 建议用时：60秒
分析过程：先确认不同样品的峰位仍与UiO-66模拟图谱对应，再观察峰宽和相邻峰重叠程度，最后用TEM粒径信息交叉验证。
得到的信息：乙醇用量增加伴随峰展宽，与有序衍射区域减小相一致；TEM平均粒径约40、14、9、5 nm。颗粒尺寸、晶畴尺寸和缺陷贡献需要区分，宽峰不能直接等同于无定形。
文献与图源：文献[2]图2(b)、图2(c)，图片裁剪，CC BY 4.0。

## Slide 10
09 COF案例：ACOF-1的层间堆积结构
材料与化工现代研究方法
10
[3] XIE Y, RONG Q, MAO F, et al. Engineering the pore environment of antiparallel stacked covalent organic frameworks for capture of iodine pollutants[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 2671.
DOI: 10.1038/s41467-024-46942-0. 图源：文献[3]图2(d)，裁剪，CC BY 4.0。
研究主题：反平行堆积COF的孔道调控及碘污染物捕获
antiparallel AA stacking：反平行AA堆积
相邻层方向相反，位置大致上下对应
黑：实验；红：拟合；蓝：模拟
绿：理论峰位；灰：实验与拟合差值
（100）等为晶面编号；2θ为衍射角
① 标出峰位与晶面
2θ约2.5°、4.2°、4.9°、6.5°、8.4°，对应(100)、(110)、(200)、(210)、(310)。
② 看拟合并结合证据
Pawley拟合Rwp = 5.71%；再结合X射线散射和HRTEM判断堆积模型。
③ 得到的信息
多种证据支持反平行AA堆积模型。
拟合良好不代表结构模型唯一。
Notes: 建议用时：60秒
分析过程：先标出实验峰和对应晶面，再检查Pawley拟合、模拟图谱、Bragg位置和差值曲线，最后结合SAXS和HRTEM等辅助证据。
得到的信息：峰位和拟合结果与反平行AA堆积模型相容，Rwp=5.71%。最终结论来自多种表征的共同支持，单独的Pawley拟合不能证明结构模型唯一。
文献与图源：文献[3]图2(d)，图片裁剪，CC BY 4.0。

## Slide 11
10 案例归纳与结构—性能关系
材料与化工现代研究方法
11
研究对象
XRD结构证据
辅助表征与性能验证
COF电池正极
TT / Np-TPDA-COF
实验与模拟图谱匹配
结合其他证据分析堆积
LSV,CV,RIS等电化学测试
分析电池储能性能
＋
超小UiO-66纳米晶
MOF催化材料
衍射峰展宽
结合TEM分析尺寸变化
热分析及组成表征
催化性能测试
＋
反平行堆积ACOF-1
COF碘吸附材料
多峰匹配与全谱拟合
结合其他证据分析堆积
光谱、显微和吸附测试
评价碘捕获能力
＋
结构证据与功能测试相互印证，建立材料结构与性能的联系
Notes: 建议用时：50秒
三个案例分别说明结构匹配、峰宽变化和层间堆积分析。XRD提供晶体结构证据，性能解释还需要专门测试。对于MOF和COF，即使处理后衍射峰保留，也需要通过吸附测试确认孔道是否仍然开放。结构保持、孔隙可达性和性能变化应分别验证，再讨论它们之间的联系。
来源：
https://doi.org/10.1002/adfm.202506111
https://doi.org/10.1038/s41467-024-47426-x
https://doi.org/10.1038/s41467-024-46942-0

## Slide 12
11 总结：XRD分析与读图速查
材料与化工现代研究方法
12
XRD图谱解析
结构证据的综合判断
数据分析流程
原始数据保存与质量检查
寻峰、全谱比对与模型检验
联合表征，保留分析记录
软件分工
检索：JADE / Match!
模拟：Materials Studio
拟合：GSAS-II / TOPAS
绘图：Origin
公式速查
nλ = 2d sinθ
D = Kλ / (β cosθ)
d：晶面间距；D：晶畴尺度
β：校正峰宽，须用弧度
拟合图例
Observed：实验数据
Fitting：全谱拟合曲线
Simulated：模型模拟图谱
Bragg Positions：理论峰位
Difference：实验与拟合差值
分析原则：全谱比对、联合验证，结论与证据范围对应
Notes: 建议用时：35秒
最后把XRD分析归纳为四部分：先保证数据质量，再选择软件完成比对与拟合；读图时区分实验、拟合和模拟曲线；公式用于理解晶面间距和晶畴尺度。这里的d不能直接当作孔径，D也不一定等于颗粒尺寸。最终结论仍应结合全谱和其他表征。谢谢大家。
补充理解：Scherrer公式的简化估算假设尺寸展宽占主导，需考虑仪器展宽、微应变和峰重叠。β在本页取校正后的半高宽，计算时使用弧度。Pawley拟合不直接验证原子位置，Rp/Rwp不能代表结晶度。
补充学习资料（由原附录整合，供课后参考）：
【数据流程】
原始数据应始终保留。平滑、背景扣除和归一化需要可追溯，过度平滑会改变峰宽并掩盖弱峰。数据库匹配只是候选筛选，需要化学组成和全谱验证。对活化前后样品应记录溶剂状态、空气暴露及测试几何。
来源：
https://rigaku.com/resources/techniques/powder-x-ray-diffraction
https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/learning/basics
https://it.iucr.org/Ha/ch1o1v0001/contents/
https://www.materialsdata.com/products.htm
https://www.crystalimpact.com/match/
https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/x-ray-diffraction-software.html
https://advancedphotonsource.github.io/GSAS-II-tutorials/documentation.html
https://www.3ds.com/products/biovia/materials-studio
https://docs.originlab.com/tutorials/peakfitting-baseline
【公式示例】
这里的峰宽为教学设定值，不能当作UiO-66原始数据的重分析。若采用高斯展宽近似，可使用β样品平方约等于β实测平方减β仪器平方，但Voigt等峰形应使用适当卷积方法。对于高度重叠、极小晶畴和强无序体系，简单Scherrer估算的不确定性更高。
来源：
https://rigaku.com/resources/techniques/powder-x-ray-diffraction
https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/learning/basics
https://it.iucr.org/Ha/ch1o1v0001/contents/
https://journals.iucr.org/j/issues/2024/05/00/oc5037/
【图例释义】
拟合可以先理解为：用软件调整一条计算曲线，使它尽量贴近实验数据。Pawley是其中一种方法的名称。本次理解图例和基本含义即可。误差较小通常说明曲线较接近，但不能仅凭这一点判断材料更好。
来源：
https://www.materialsdata.com/products.htm
https://www.crystalimpact.com/match/
https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/x-ray-diffraction-software.html
https://advancedphotonsource.github.io/GSAS-II-tutorials/documentation.html
https://www.3ds.com/products/biovia/materials-studio
https://docs.originlab.com/tutorials/peakfitting-baseline
【方法与软件】
访问日期：2026-10-15。Bruker软件总览：https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/x-ray-diffraction-software.html。其余功能依据见页内与上述各页备注。
来源：
https://www.materialsdata.com/products.htm
https://www.crystalimpact.com/match/
https://www.bruker.com/en/products-and-solutions/diffractometers-and-x-ray-microscopes/x-ray-diffraction-software.html
https://advancedphotonsource.github.io/GSAS-II-tutorials/documentation.html
https://www.3ds.com/products/biovia/materials-studio
https://docs.originlab.com/tutorials/peakfitting-baseline
https://rigaku.com/resources/techniques/powder-x-ray-diffraction
https://rigaku.com/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/learning/basics
https://it.iucr.org/Ha/ch1o1v0001/contents/

## Slide 13: 请各位批评指正