## Slide 1
06 案例①：TT-TPDA-COF的结构表征
材料与化工现代研究方法
07
研究主题：扩展π共轭的噻吩基COF用于锂离子电池正极
低角衍射峰与结构特征
主峰位于2θ < 5°的低角区域。
实验数据与Pawley全谱拟合线基本吻合。
拟合结果与图谱匹配

## Slide 2
07 案例②：Np-TPDA-COF的对照分析
材料与化工现代研究方法
08
研究主题：COF电池正极的结构对照，比较Np与噻吩基骨架
对照样品的衍射特征
实验曲线与拟合曲线基本吻合，
较弱衍射峰也与理论峰位相对应。
拟合结果与图谱匹配

## Slide 3
08 MOF案例：UiO-66的尺寸与峰宽变化
材料与化工现代研究方法
09
研究主题：高缺陷超小UiO-66纳米晶的制备及催化应用
衍射峰展宽现象
透射电子显微镜（TEM）验证
图谱分析
峰展宽与有序区域尺度减小相一致。
仅凭宽峰不能判定样品完全无定形。

## Slide 4
09 COF案例：ACOF-1的层间堆积结构
材料与化工现代研究方法
10
研究主题：反平行堆积COF的孔道调控及碘污染物捕获
峰位与晶面归属
结构拟合与辅助表征
图谱分析
多种证据支持反平行AA堆积模型。
拟合良好并不代表结构模型唯一。